p	위치	~~을	~~으로
57	3)무리말뚝	추가	최근 공동주택 수직증축시 기존말뚝에 보강말뚝을 추가하는 경우에도 무리말뚝효과를 검토하여 파일의 내력을 결정하여야 한다.
58	3) 현장타설 콘크리트 말뚝	추가	④현장타설콘크리트말뚝의 최대 허용압축하중은 각 구성요소의 재료에 해당하는 허용압축응력을 각 구성요소의 유효단면적에 곱한 각 요소의 허용압축하중을 합한 값으로 한다. ⑤철근의 허용압축응력은 항복강도의 40% 이하로 하고, 형강의 허용압축응력은 항복강도의 50% 이하로 한다.
60	6.현장타설말뚝④	주근은 6개 이상 설계단면적의 0.4% 이상	주근은 4개 이상 또한 설계단면적의 0.25% 이상으로
	7)말뚝기초의 기초판 설계	말뚝지름의 1.25배 이상으로 한다 (추가)	다만, 말뚝머리에 작용하는 수평하중이 크지 않고 철근의 정착에 문제가 없는 경우의 기초판은 말뚝의 수직외면으로부터 최소 100mm 이상 확장한다.

KBC 2016 건축구조 기준  개정사항

58페이지 현장타설 콘크리트 말뚝

<표 0407.6.3> 압축을 받는 콘크리트의 허용압축응력
조건	최대허용응력
① 영구케이싱이 없는 현장타설콘크리트	[eqn: 0.30f _{ ck}]
② 강관 및 이외 영구케이싱 또는 암 내부의 현장타설콘크리트	[eqn: 0.33f _{ ck}]
③ 영구케이싱 내부의 현장타설콘크리트	[eqn: 0.40f _{ ck}]
③의 조건은 다음 사항을 모두 만족시키는 경우에 해당한다. 1. 케이싱의 단면적은 허용압축하중의 계산에 포함하지 않는다. 2. 케이싱은 주변 흙과 접촉되는 전체길이를 축회전방식(mandrel)으로 설치되어야한다. 3. 케이싱의 두께는 1.75mm 이상으로 한다. 4. 케이싱의 단면은 콘크리트를 구속할 수 있도록 이음부가 없거나 이음부의 강도가 모재 이상이어야 한다. 5. 케이싱 강재의 설계기준항복강도는 콘크리트의 설계기준압축강도의 6배 이상이어야 한다. 6. 케이싱의 공칭직경은 406mm 이하이어야 한다.

61페이지 추가내용

0407.12 말뚝기초의 내진해석

(1) 말뚝기초의 내진해석에서는 기초지반과 상부구조물의 특성을 고려하여 지진하중을 말뚝머리에 작용하는 등가     정적하중으로 환산한 후 정적해석을 수행한다.

(2) 무리말뚝의 경우 무리말뚝 해석을 통하여 구조물 의 하중을 각 단일말뚝에 분배하고, 이 때 가장 큰 하중을 받     는 단일말뚝에 대하여 등가정적해석을 수행한다.

0407.13 말뚝의 내진상세

(1) 내진설계범주 C 또는 D로 분류된 구조물에 사용하는 콘크리트 말뚝의 띠철근 및 나선철근은  갈고리 상세에      따라 배근하여야한다.

(2) 내진설계범주 C 또는 D로 분류된 구조물에 사용하는 말뚝의 이음부는 다음중 작은값에 견딜수 있어야한다.

① 말뚝재료의 공칭강도

② 0306.2.3의 특별지진하중으로 부터 발생된 축력, 전단력, 모멘트

(3) 내진설계범주 C 또는 D로 분류된 구조물에서 프리텐션이 사용되지 않은 기성콘크리트말뚝의 종방향 주철근비     는 전체 길이에 대해 1% 이상으로 하고, 횡방향철근은 직경 9.5mm 이상의 폐쇄띠철근이나 나선철근을 사용하     여야한다.

(4) 내진설계범주 C로 분류된 구조물의 현장타설말뚝에서 종방향 주철근은 4개 이상 또한 설계단면적의 0.25% 이     상으로 하고, 말뚝머리로 부터 다음에 규정하는 최대값의 구간에 배근하여야한다.

① 말뚝길이의 1/3

② 말뚝최소직경의 3배

③ 3.0m

④ 말뚝의 상단으로부터 식(0407.10.1)에 따라 계산한 설계균열모멘트가 0301.5의 하중조합을 반영하여 산정한        소요휨강도를 초과하는 지점까지의 거리

(5) 현장타설말뚝의 횡방향철근은 직경 10mm 이상의 폐쇄띠철근이나 나선철근을 사용하고, 간격은 말뚝머리부터    말뚝직경의 3배의 구간에는 주철근직경의 8배와 150mm중 작은값 이하로 하고, 나머지 구간의 간격은 주철근직    경의 16배를 초과하지 않아야한다.

(6) 내진설계범주 D로 분류된 구조물에 사용되는 현장타설말뚝의 종방향 주철근은 4개 이상 또한 설계단면적의        0.5% 이상으로 하고, 말뚝머리로 부터 다음에 규정하는 최대값의 구간에 배근하여야한다.

① 말뚝길이의 1/2

② 말뚝최소직경의 3배

③ 3.0m

④ 말뚝의 상단으로부터 식(0407.10.1)에 따라 계산한 설계균열모멘트가 0301.5의 하중조합을 반영하여 산정한 소요휨강도를 초과하는 지점까지의 거리

(7) 내진설계범주 D로 분류된 구조물에 사용되는 현장타설말뚝의 횡방향철근은 직경 508mm 이하의 말뚝에 대해     서는 최소직경 10mm, 그 이상의 말뚝에 대해서는 최소직경 13mm의 폐쇄띠철근이나 나선철근을 사용한다. 횡     방향구속이 되어 있는 영역 이외의 구간에서의 횡방향철근의 간격은 다음의 값 중 최소값을 초과하지 않아야한     다.

① 종방향 주철근 직경의 12배

② 말뚝 최소직경의 1/2

③ 305mm

(8) 내진설계범주 D로 분류된 구조물에 사용하는 말뚝은 기초판과의 구속에 따른 인발력 및 휨모멘트에 의해 발생되는 축력을 조합하여 설계하여야하며, 말뚝의 인장강도의 25% 이상 발휘할 수 있도록 기초판속으로 정착하여야한다. 또한 말뚝머리의 정착은 다음의 규정을 만족하여야한다.

① 인발에 대한 정착은 다음중 최소값에 저항할 수 있어야한다.

(가) 말뚝의 종방향 주철근의 공칭인장강도

(나) 철골부재의 공칭인장강도

(다) 말뚝과 지반 사이의 마찰력의 1.3배

② 비틀림저항에 대한 정착은 0306.2.3의 특별지진하중에 의해 발생되는 축력, 전단력, 휨모멘트를 저항하도록        설계하거나 또는 말뚝의 축력, 휨, 전단에 대한 공칭강도를 저항할 수 있어야한다.